增碳剂质量标准技术统一平台

- 范围

- 本标准规定了炼钢增碳剂的采购标准、让步接受条件、不合格处理及送货要求。

- 技术要求

- 2.1检验项目

- FC%；St.d%；H2O%；粒度

- 2.2检验标准

- FC≥90%；St.d≤0.5%；水份≤0.5%；粒度:0.5～7mm；小于0.5mm的比例≤10%；大于7mm的比例≤5%

- 2.3让步接受

- FC≥88%；St.d≤0.6%；H2O%≤0.7%；粒度：小于0.5mm的比例≤15%；大于7mm的比例≤10%

- 2.4不合格处理

- 1、FC：89%≤C＜90%每下降0.1%，合同价格降0.5%;88%≤C＜89%间，每下降0.1%，合同价格降1%；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

- 2、St.d超出标准在让步接收范围内，每上升0.01%,合同价格降0.05%；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

- 3、0.5%＜H2O≤0.7%，每增加0.1%，合同价格降2%，H2O＞0.7%，作退货处理；

- 4、粒度超出标准在让步接收范围内，超出部分扣吨位结算；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

- 3.其他要求

- 3.1包装要求分两种：内小袋重量15±0.2KG。四层包装，做好防潮措施，吨袋包装外层和小袋包装外层为编织袋，吨袋包装内层和小袋包装内层为厚塑料袋。塑料袋具有一定强度，保证质量，不易刺破，起到防潮效果，吨袋内膜必须扎口。吨袋包装袋上必须注明物资名称、生产厂家、包装重量、生产日期等信息，小包装袋上必须注明物资名称、重量等信息。内不含小袋，包装采用2层，外层为编织袋，内为塑料膜，塑料膜强度不易刺破，起到防潮作用；或可采用编制袋覆膜。要求内膜口和编织袋口缝在一起或粘在一起，保证底部破袋时内膜不随增碳剂掉落。包装不符合要求的按200元/袋落实考核。小袋重量抽检不满足15±0.2KG，退货处理并考核该批增碳剂结算款5%，因故不能退货的翻倍考核。

- 3.2如包装重量发生变化，提前通知供货厂家并进行调整。大袋包装重量为1000公斤包装。包装袋供方不回收。

- 3.3包装吨袋质量必须保证，如果因为吨袋质量问题导致在卸货过程中出现漏料、撒料的情况，全部责任由供方承担。

- 3.4、按我方包装要求发货。

- 4.送货要求

- 进厂卸货服从我方管理。

- 5.卸货地点

- 增碳剂卸至公司合金库房。

- 本次招标3个月量，计划量为1800吨（以生产实际用量为准）。