碳线质量标准技术统一平台

- 1.范围

- 本标准规定了炼钢用碳线的采购标准、让步接受条件及包装要求。

- 2.技术要求

- 2.1检验项目

- C；H2O；S；粉芯粒度；粉重；铁皮重

- 2.2检验标准

- C≥98%；H2O≤0.5%；S≤0.35%；粉芯粒度≤3mm；粉重≥100g/m；铁皮：≤180g/m

- 2.3让步接受条件

- C≥97%；S≤0.4%；铁皮：≤200g/m；

- 2.4不合格处理

- 1、C超出标准在让步范围内，每下降0.1%，合同价降0.15%；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

- 2、S超出标准在让步范围内，每上升0.001%，合同价格降0.3%；超出让步范围拒收。

- 3、水分超标退货。

- 4、粉重不达标退货。

- 3.包装要求

- 1、外框标准重量≤65kg，结账扣除重量，超出标准3倍扣重，外框要求焊接牢固，便于二次挪运。

2、每捆碳线自带1个金属类标识牌，必须包含产品名称、净重、生产日期、生产批号、厂家等。标识牌应跟外框连接牢固，避免脱落。

- 4.贮存

- 碳线存放在公司合金库房。

- 本次招标6个月量，计划量为90吨（以生产实际用量为准）。