硅藻土质量标准技术统一平台

1   范围

本标准规定了铸造用硅藻土的技术要求、检验规则以及贮存等。

本标准适用于铸造用硅藻土。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。其最新版本适用于本标准。

JC/T 414-2000  硅藻土及其试验方法

3  技术要求

硅藻土的技术要求应符合表1的规定。

表1

| 项 目 | 指 标 |
| --- | --- |
| SiO2/% | 90～95 |
| 烧失量/% | 0.2～0.39 |
| 悬浮性/% | 97～99 |
| 耐热度/℃ | ≥1300 |
| PH值 | 6.5～8 |
| 目 数 （水洗法） | 大于320：≥90% |
| 比表面积/m2 | 19～65 |
| - 脱水率 | 150～450 |
| 比重/(g/cm3) | - 0.38～0.40 |
| 导热率 | 0.12～0.15 |
| 导热系数/(W.m-1.k-1) | 0.02～0.04 |
| 最大发气量/m1 | 2～5.8 |
| 最大发气时间/s | 20～25 |

4  检验规则

4.1  硅藻土的取制样及试验方法应符合JC/T 414的要求。

4.2  硅藻土由使用单位对供方的质量证明书进行验证。

5  贮存

硅藻土应袋装，贮存在清洁干燥处，严防雨、雪、日晒、受潮。