石油焦增碳剂质量标准技术统一平台

1、技术要求

1、质量标准：FC≥98%；St.d≤0.5%；水分≤0.5%；粒度：0.5-7mm；小于0.5mm的比例≤10%，大于7mm的比例≤5%。让步接收标准：FC≥96%；St.d≤0.6%；H 2 O%≤0.7%；粒度：小于 0.5mm的比例≤15%；大于 7mm 的比例≤10%。2、质量考核①1、FC：97%≤C＜98%每下降 0.1%，合同价格降 0.5%;96%≤C＜97%间，每下降 0.1%，合同价格降 1%；超出让步范围原则上退货。②、St.d 超出标准在让步接收范围内，每上升 0.01%,合同价格降 0.05%；超出让步范围原则上退货。③、0.5%＜H 2 O≤0.7%，每增加 0.1%，合同价格降 2%，H2O＞0.7%，作退货处理，如无法退货按超出让步范围在原处罚基础上双倍扣罚。④、粒度超出标准在让步接收范围内，超出部分扣吨位结算；超出让步范围原则上退货或在原处罚基础上双倍扣罚。

2、包装要求：

吨袋包装：内小袋重量15±0.2KG。四层包装，做好防潮措施，吨袋包装外层和小袋包装外层为编织袋，吨袋包装内层和小袋包装内层为塑料袋。塑料袋具有一定强度，保证质量，不易刺破，起到防潮效果。吨袋包装袋上必须注明物资名称、生产厂家、包装重量等信息，小包装袋上必须注明物资名称、重量等信息。如包装重量发生变化，提前通知供货厂家并进行调整。大袋包装重量为1000公斤包装。包装袋供方不回收。包装吨袋质量必须保证，如果因为吨袋质量问题导致在卸货过程中出现漏料、撒料的情况，全部责任由供方承担。

3、招标数量（3个月用量）：900吨